浙江制造标准

《再生铸造铝合金锭》

“浙江制造”标准编制说明

浙江巨东股份有限公司

二0二一年七月

《再生铸造铝合金锭》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

- 从全球范围来看，铝加工产能主要分布在欧洲、北美和亚洲地区，生产大国主要有中国、美国、意大利、日本和德国等，其中发达国家和地区的铝加工行业在20世纪末基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了包括美国铝业公司（Alcoa）、诺贝丽斯铝业（Novelis）等在内的跨国铝业公司。这些跨国铝业公司产业链完善，在全球进行资源配置，充分利用当地资源和市场，覆盖了从采矿、冶炼、铸造、轧制或挤压直到下游应用领域的全过程，生产过程中多采用自动化生产方式，生产效率高，生产成本低，产品质量稳定，占据了全球较大的市场份额。随着经济发展，我国铝锭产量和消费量在急剧增加，消费总量已位居世界第二，达到4300万吨，但年人均铝消费量及存量仍与发达国家存在较大差距，从具体消费领域分析，未来几年，铝材在在建筑、结构、汽车、包装以及家具等领域必定呈现出爆发式增长。同时扩大铝应用的工作成效也逐渐显现，铝被越来越多的领域所采纳，如铝合金油罐车、铝空气电池等，伴随着新产品的产业化，铝锭的消费量将被推向另一个高峰。铝以优良的性能被应用到各个领域，也产生了越来越多的废铝，其回收、处理、再生利用即成了迫在眉睫待解决的一个问题。再生铸造铝合金锭以再生铝作为原料，在生产过程中对废旧铝进行回收利用，使铸锭符合 GB/T 8733规定，积极响应国家倡导的绿色制造。未来，提高废旧铝回收利用效率，降低生产能耗，减少人工是本行业必然的发展趋势。在生产制造方面，越来越多的智能化和信息化工程被应用于各个领域，同样在再生铸造铝合金锭的现有生产过程中，从原料熔融到加工成型再到有序堆叠的生产流程基本已实现自动流水线式加工作业，未来在此基础上，逐步在废料筛选、原料投放也实现自动化，并采用ERP、MES等系统对各个加工节点进行数字化控制，自动化流水线覆盖整个生产环节，降低人工投入，实现低成本、高效率。目前国内再生铸造铝合金锭行业执行的国内标准为 GB/T 8733-2016“铸造铝合金锭”（Aluminum alloy ingots for casting），从 2017 年 9 月 1 日开始实施,国外标准为 JIS H 5302：2006“铝合金压铸件”，从 2006 年 7 月 20日开始实施，但 GB/T 8733 及 JIS H 5302：2006 标准未涉及以再生铝合金为原料的铸造铝合金锭的相关内容，本标准制度对废铝回收利用的规范化具有巨大的价值。为引领再生铸造铝合金锭行业发展，响应浙江省人民政府办公厅《关于打造“浙江制造”品牌的意见》，制定“浙江制造”团体标准。本标准的制定实施，通过标准引导，促使再生铸造铝合金锭生产企业创新升级，增强自主创新能力，提升我国产品行业的整体质量水平和国际竞争力，实现产品行业的转型升级和跨越发展。

- 2  项目来源

由浙江巨东股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2021〕8号文件《2021 年第三批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划》，项目名称：《再生铸造铝合金锭》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省机械工业联合会。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江巨东股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：衢州市东发铝业有限公司、台州齐合天地金属有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：XXXXXXXXXX。

- 3.2  主要工作过程

- 3.2.1  工作启动

- 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《再生铸造铝合金锭》制订计划，浙江巨东股份有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，明确了标准研制的重点方向和工作任务。由浙江省机械工业联合会牵头组建了标准研制工作组。

表1 标准工作组

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.2  标准草案研制

- 2020年11月开始标准草案的编制，期间标准工作组多次讨论，反复研究，通过收集 GB/T 8733-2016 、JISH 2118、JISH 5302等在内的多个国内外标准、对外公开的相关资料、信息等，用于标准研究。收集国内外市场信息和行业发展动态，通过参加展会、行业论坛、同行交流、走访客户等多种渠道收集行业发展动态、下游客户关注点及需求等信息，标准研制工作组对此进行重点研究讨论，调整方案。

3.2.3  标准草案研讨

- 2021年X月XX日，由标准牵头单位—浙江省机械工业联合会在台州市路桥区牵头召开了《再生铸造铝合金锭》“浙江制造”团体标准启动会暨研讨会。会议介绍了“浙江制造”标准的定位、工作要求及制标理念；正式组建标准起草工作组，确定工作组成员名单，明确各成员职责；标准第一起草单位—浙江巨东股份有限公司介绍了标准草案及先进性说明；各位成员及专家针对标准及标准编制说明进行了研讨，确定标准主要内容及框架；明确了标准研制工作计划，形成了《会议纪要》。

- 3.2.4  征求意见

- 2021年XX月XX日通过在品联会官网上发布标准草案以及标准编制说明的征求意见稿，共返回XX家征求意见表共收集XX条意见，其中采纳XX条，不采纳X条，具体情况见征求意见汇总处理表。

- 3.2.5  专家评审

浙江省品联会下达了[浙品联标函〔XXXX〕XXX 号]“关于召开《再生铸造铝合金锭》“浙江制造”标准评审会的通知”，XXXX年XX月XX日由浙江省机械工业联合会牵头组织了相关专家在XXXX召开了标准评审会，标准通过评审。

- 3.2.6  标准报批

根据专家评审组对标准文本和编制说明所提意见，起草单位又做了最终修订，并通过专家组的一致同意，最终形成标准报批稿。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“五性并举”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T  1.1—2020《标标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容及确定依据

本标准的主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、牌号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量说明书和质量承诺。其中，基本要求对设计研发、原材料、工艺装备、检验检测四方面进行规定。技术要求包括化学成分、外观质量、夹渣量、针孔度、抗拉强度、延长率、布什硬度检验等多方面要求。其基本要求、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存以及质量承诺的确定依据如下：

4.2.1 基本要求

标准起草工作组主要以再生铸造铝合金锭生产企业浙江巨东股份有限公司调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测内容。

4.2.2 技术要求

技术要求基于浙江制造标准的先进性定位，结合标准研制工作组对浙江巨东股份有限公司产品实际生产水平进行调研，充分论证后确定技术项目和指标值。具体如下(提升基础主要依据GB/T 8733-2016)：

- 1）提升化学成分

- 确定依据：提升了技术要求，优于国内外标准。铸锭化学成分的高度统一对后续铝合金制品的生产影响重大，采用了破碎、磁选、浮选的先进技术，十大化学元素指标相对于国内外标准提升，降低了产品中杂质含量，增加产品的流动性、致密性和耐用性结合国家标准、国外标准、客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

3）提升夹渣量的等级：明确铸锭夹渣量等级不大于二级

- 确定依据：提升了夹渣量的技术要求，优于GB/T 8733-2016。降低了产品中杂质含量，减少夹渣量增加产品的流动性、致密性和耐用性。

4）提升针孔度：明确针孔度等级不大于二级。

- 确定依据：提升了针孔度的要求，优于GB/T 8733-2016。为保证铸锭产品性能，从而提高针孔度。采用液氮在线除气，多层过滤杂质技术，减少内部缺陷，避免产品渗漏、提高产品合格率。

- 提升抗拉强度和延长率

确定依据：提升了技术要求，优于国内外标准。抗拉强度是铸锭重要的结构性能，抗拉强度提升也就是静拉升条件下的最大承载能力增加，合理的成分配比，控制产品中化学成分，增加强度，提升产品的耐用性，更高的抗拉强度进一步满足客户需求，提高产品质量。

- 提升延长率和硬度：明确延长率到大于1.5%。

- 确定依据：提升了技术要求，优于国内外标准。适当提升硬度和延长率，增加产品耐用性和疲劳性。

# 4.2.3 试验方法

- 确定依据：为确保检验标准的有效性，本文件中主要以 GB/T 8733-2016中试验方法为基础。

# 4.2.4 检验规则

# 确定依据：择引用现有GB/T 8733-2016的检验规则。

4.2.5 标志、包装、运输、贮存及质量说明书

# 确定依据：GB/T 8733-2016标准中规定的内容依然适用于浙江制造标准。

# 4.2.6质量承诺

确定依据：根据浙江制造的定位理念及研制要求，结合法律法规规定及客户需求，有助于生产企业和用户准确把控再生铸造铝合金锭质量，提高产品的可信赖性。在GB/T 8733-2016基础之上增加质量承诺中要求。

- 5  标准先进性体现

5.1  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计研发、原材料、工艺及设备、检测能力等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的情况。

5.1.1精心设计

说明：在基本要求章节增加了设计时采用的设计手段，通过前期对产品设计和工艺设计的能力规定，大大降低研发过程的风险和成本。设计时对于产品性能实现做验证分析，确保后期的产品的制程能力和效率满足客户的要求。

5.1.2精良选材

说明：GB/T 8733-2016《再生铸造铝合金锭》适用于本标准在基本要求章节明确生产产品所采用的材料的要求，从源头把关产品质量，确保产品的性能控制与化学成分稳定性，比如规定了对废料（原材料）按照种类及元素进行严格归类和自动化设备及人工对废料进行精确筛选。给同行使用该标准的人提供了具体规定。

5.1.3精工制造

说明：在基本要求章节明确生产过程要素。生产设备是保障产品稳定生产的基础因素，生产过程中设备设施配备齐全，能保证再生铸造铝合金锭工艺的稳定性并确保产品质量稳定可靠。对生产过程严格把控，保证产品质量。

5.1.4精准服务

说明：因制造方原因产生的质量问题，应免费提供产品更换服务。

制造商收到用户反馈产品问题后，应在12小时内响应、24小时内提供解决方案。问题的快速反应和售后服务是满足客户需求的基本保障。

5.2与相关标准的对比分析

与行业标准、客户要求的性能指标对比分析(关键技术指标)，具体见表1和表2标准比对分析。

表 1 先进性对比

| 指标 | 383Y.3 国标GB/T8733-2016 | AD12.1 日本 JIS H2118-2006 | ADC12 日本 JIS H5302-2010 | ADC12 爱信（客户） | ADC12 温州瑞明工业（客户） | 383Y.3 浙江制造标准 | 380Y.2 国标GB/T8733-2016 | AD10.1 日本 JIS H2118-2006，也是爱信要求 | ADC10 日本 JIS H5302-2010 | AlSi9Cu3温州瑞明工业(客户) | 380Y.2 浙江制造标准 | 380A.1 国标GB/T8733-2016 （同瑞明） | AlSi9Cu3(Fe)(Zn) JIS H2118-2006（同爱信） | 380A.1 浙江制造标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 9.6-12.0 | 9.6-12.0 | 9.6-12.0 | 9.6-12.0 | 9.6-12.0 | 10.40-10.90 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 8.0-11.0 | 8.2-9.0 | 7.5- 9.5 | 8.0-11.0 | 8.5-9.2 |
| Fe | ≦0.90 | 0.6-1.0 | ≦1.3 | 0.7-1.0 | ≦1.3 | 0.70-0.88 | ≦0.90 | 0.6-1.0 | ≦1.3 | ≦1.3 | 0.70-0.88 | ≦1.0 | 0.6-1.0 | 0.70-0.88 |
| Cu | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.7-2.1 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.5-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-4.0 | 3.3-3.6 |
| Mn | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.1-0.5 | ≦0.5 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | 0.14-0.50 | ≦0.50 | ≦0.55 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.55 | 0.15-0.35 |
| Mg | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.30 | ≦0.3 | ≦0.28 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | 0.05-0.55 | ≦0.28 | ≦0.10 | 0.10-0.55 | 0.05-0.09 |
| Zn | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.95 | ≦1.0 | ≦0.98 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦1.3 | ≦0.98 | ≦2.9 | ≦3.0 | 2.1-2.5 |
| Sn | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.1 | ≦0.10 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.15 | ≦0.28 | ≦0.10 | 0.10-0.55 | 0.05-0.09 |
| Ti | / | ≦0.3 | ≦0.2 | ≦0.30 | ≦0.3 | ≦0.10 | / | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.25 | ≦0.10 | / | ≦0.25 | ≦0.10 |
| Ni | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦0.55 | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦0.55 | ≦0.10 |
| Pb | / | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.10 |  | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ≦0.10 | / | ≦0.35 | ≦0.10 |
| 其他 | / | _0.05 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
| 采用了破碎、磁选、浮选的先进技术，十大化学元素指标相对于国内外标准提升，降低了产品中杂质含量，增加产品的流动性、致密性和耐用性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2 先进性对比

| 质量特性 | 国家合金牌 | 383Y.3 国家 标准GB/T8733-2016 | ADC12日本 标准JIS H5302 | ADC12爱信标准(客户) | ADC12温州瑞明工业（客户） | 383Y.3浙江制造标准 | 380Y.2国家标准GB/T8733-2016 | AD10日本标准JIS H5302也是爱信标准要求 | AlSi9Cu3温州瑞明工业（客户） | 380Y.2浙江制造标准 | 380A.1国家标准GB/T8733-2016 | AlSi9Cu3(Fe)(Zn)温州瑞明工业（客户） | AlSi9Cu3(Fe)(Zn)爱信标准 | 380A.1浙江制造标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气密性 | 针孔度 | 双方协商确认 | / | ≦3级 | ≦2级 | ≦2级 | 双方协商确认 | ≦2级 | ≦2级 | ≦2级 | 双方协商确认 | ≦2级 | ≦3级 | ≦2级 |
| 强度高 | 抗拉强度Mpa | 双方协商确认 | 228 | 185 | 240 | 260 | 双方协商确认 | 241 | 250 | 260 | 双方协商确认 | 270 | 260 | 280 |
| 韧性 | 延长率% | 双方协商确认 | 1.4 | >1.0 | >1.5 | >1.5 | 双方协商确认 | 1.5 | >1.5 | >1.5 | 双方协商确认 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
| 硬度 | 布什硬度HB | 双方协商确认 | 74.1 | >72 | >74 | >74.1 | 双方协商确认 | 73.6 | >75 | >75 | 双方协商确认 | >78 | >78 | >80 |
| 杂质低 | 夹渣量 | 需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明具体等级。铸锭夹渣量等级不宜大于二级 | / | K值<1.0 | 夹渣量等级≦2级 | 夹渣量等级≦2级 | 需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明具体等级。铸锭夹渣量等级不宜大于二级 | K值<1.0 | 夹渣量等级≦2级 | 夹渣量等级≦2级 | 需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明具体等级。铸锭夹渣量等级不宜大于二级 | 夹渣量等级≦2级 | K值<1.0 | 夹渣量等级≦2级 |

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

企业成立至今在环境保护方面遵守国家和地方法规的规定，并投入千万对企业内部环保设施设备进行改造，包括炉组、回转炉冷灰桶设备采用布袋除尘器，回转烘干机设备采用水除尘器，除尘系统处理后再合并进入共用脱硫塔进行脱硫处理再通过烟囱排放，确保三废排放达到法律、法规规定的标准达标排放，没有环保违法行为发生、无重大污染事故发生。 企业配备有多条自动化生产线，已实现熔炼、浇注、铸锭、堆叠等流程的自动化生产。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

对于目前国内的再生铸造铝合金锭来说，目前执行最多的还是GB/T 8733-2016再生铸造铝合金锭。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准主要依据近年来的技术进步，原材料处理能力的提升，设计研发手段的不断改善，数字化生产设备的投用，测试仪表仪器和试验检验的方式方法的完善，以及华临绿建科技股份有限公司在生产实践中的经验，提高了对产品质量有影响的一些性能指标，在术语与定义中进行了增加和完善。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准相符相成，其性能指标更为先进。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 3246.1  变形铝及铝合金制品组织检验方法  第1部分：显微镜组织检验方法

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8005.1  铝及铝合金术语  第1部分：产品及加工处理工艺

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8733—2016  铸造铝合金锭

GB/T 16865  变形铝、镁及其铝合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975(所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820  包装用钢带

GB/T 26492.1  变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷  第1部分：铸锭缺陷

GB/T 38472  再生铸造铝合金原料

JB/T 7946.3  铸造铝合金金相  铸造铝合金针孔

YS/T 1004—2014  熔融态铝合金及铝合金

以上引用文件均现行有效。

- 7  社会效益

本标准是关于再生铸造铝合金锭的产品标准，本标准的制定对再生铸造铝合金锭的设计、制造、使用、试验和科研等方面具有重要的指导作用，通过标准的实施可促进行业的技术进步和发展，促使再生铸造铝合金锭生产企业创新升级，增强自主创新能力产生较好的社会效益。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中，对标准技术内容通过讨论协商，达成共识并取得统一结论，没有出现重大分歧意见。

- 9  废止现行相关标准的建议

无代替或废止的标准

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无

2021年7月